TİTANYUM GRADE 2 PUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tanım
İşbu teknik şartname, Titanyum Grade 2 malzemeden tel erezyon süreciyle üretilecek Ø12x1mm parçaları ve üretim sürecinin detaylarını kapsar.

2.Teknik Şartnamenin Hazırlanış Nedeni
Teknik Şartname Hidronerji Hidrojen ve Enerji Sistemleri tarafından, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü için hazırlanmıştır.

3. Malzeme
İşbu parçaların imalatı için Titanyum Grade 2 malzeme kullanılacaktır. Titanyum Grade 2 veya Ti Gr 2 malzeme, titanyum malzemeler arasında ticari saf titanyum olarak adlandırılan bir kaç farklı kaliteden birisidir. Titanyum Grade 2 malzemeler minimum %99 titanyum elementi içermektedir. Bu kalite EN normuna göre 3.7035 olarak, UNS normuna göre ise R50400 olarak adlandırılmaktadır. Malzemenin özkütlesi 4,51 g/cm³ olarak kabul edilir.

4. Parça ve Hammadde Bilgileri
Üretimi tamamlanmış parçaların ölçüleri Ø12x1mm olacaktır. Parçaların üretimi için Ø170x1mm Titanyum Grade 2 plaka kullanılacaktır, ancak, plakaların ölçüleri, stokta bulunan plakalar doğrultusunda değişiklik gösterebilir, plaka kalınlıklarında değişiklik söz konusu değildir.

5. Proses Tanım ve Detayları
Parçalar tel erozyon ile kesme yöntemiyle, 1mm plakadan Ø12mm parçalar kesilerek üretilecektir. Tel erozyon (Wire Cut EDM) tezgahı ile yapılan kesme işlemi, üzerinde yüksek yoğunlukta akım geçirilen bir tel (elektrot) yardımıyla elektrik iletkenliği olan herhangi bir malzemeyi (iş parçası) elektriksel aşındırma (erozyon) yöntemiyle kesme yöntemidir. Tanımda belirtilmiş parça, Sodick AQ537L Premium marka ve modelindeki tezgahta üretilecektir. Üretimde WESA IM Wire tel kullanılacaktır ve tel ölçüsü olarak Ø0,3mm tercih edilecektir.