TEKNİK ŞARTNAME

### Ribbond Fiber Şerit

- 22 cm uzunluğunda fiber şeritlerdir.

- 0.12 mm, 0.18 mm ve 0.35 mm şerit kalınlıkları mevcuttur. Çalışmamız için 0.35 kalınlıkta olmalıdır.

- 1mm, 2mm, 3mm ve 4mm, 6mm,7mm, 9mm şerit genişliği seçenekleri mevcuttur. Çalışmamız için 6 mm genişlik istenmektedir.

- Özel Ribbond makası ile kesilerek kullanılır.

- Bir çok kompozit reçine ile kullanılabilir.

- Kolaylıkla yapıştırılabilir.

- Dişin doğal yapısına uygun, Biyo-uyumludur.

- Sınırsız Raf Ömrüne Sahiptir.

- Çalışmamızda 14 adet alt premolar,14 adet alt molar diş olmak üzere 28 adet dişe ribbond uygulanacağı için 4 kutu, 22 cm uzunluğunda ribbond gerekmektedir.

Rezin Nano Seramik İçerikli CAD CAM Blok ve Yapıştırma Simanı

- Kompozit ve seramik karışımı materyal, kompozit gibi kırılgan olmayıp, yüksek kırılma rezistansına sahip olup,seramik özellikleri dolayısıyla da mükemmel cilalanabilirlik ve uzun sure kalıcı estetik olanağı sunabilir.

- Freze sonrası tekrar fırınlama gerektirmemelidir.

- Hızlı, fırınlama gerektirmeyen çalışma imkanı %100 chairside uygulama olanağı sağlar

- Kolay freze edilmeli ve cilalanmalıdır.

- Işınla sertleşen kompozitlerle ağız içi uyumlandırma imkanı sunmalıdır.

- Yüksek cilalanabilirlik ve geniş renk seçenekleri ile uzun ömürlü estetik sağlamalıdır.

- Dentsply Sirona Cerec marka Cad Cam cihazına uyumlu bloklar olmalıdır.

- CAD cihazında tasarlanan indirekt restorasyon CAM cihazına yerleştirilen bloktan özel frezler yardımıyla kesilir ve üretilir.

- 14 adet alt premolar, 14 adet alt molara kullanılmak üzere 28 tane blok gerekmektedir.

- Blok renkleri posterior bölge olduğu için fazla önemsenmemekle birlikte A2 olarak belirlenebilir.

- Cad Cam cihazında taranan ve üretilen endokronların simantasyonu için dual cure siman gerekmektedir.

- Simantasyondan önce diş %37 ortofosforik asit ile, endokron materyali %7-9 hidroflorik ile asitlenecektir. Bu işlem için her bir materyalden 2’şer adet gerekmektedir.

- Simantasyon için gereken dual cure simanın hem ışıkla hem kimyasal olarak serteşebilmesi, polimerizasyondan sonra dişteki ve endokrondaki artıkların kolaylıkla temizlenebilmesi, restorasyonun dişe iyi tutunmasını sağlayabilmesi gerekmektedir.

- Tüm endokronların simantasyonu için aynı materyal kullanılacaktır.

Fiber Post ve Yapıştırma Simanı

- Homojenlik sağlayan dentine benzer elastik yapısı ile biyo uyumlu olmalıdır.

- Yüksek kavrama gücü ile yüzeye rahat ve güvenli bir yapışma sağlamalıdır.

- Set içerisine bulunan frezler, keskin ve etkili bir kesim gerçekleştirmelidir.

- Fiber post radyografta rahat izlenebilmesi için radyoopaklaştırıcı materyal içermelidir.

- Silindirik yapıda diş kökleri için tasarlanmış olup diş hekimi ve hasta ihtiyaçlarına cevap vermelidir.

- Kompozit, kor ve siman ile uyumlu bir ürün seti olmalıdır.

- Materyal kaybı olmadan kanala tam uyum sağlamalıdır.

- Gerektiğinde kanaldan kolayca sökülebilmelidir.

- Premolar dişlere 1er adet, molar dişlerin distal köküne 1er adet olmak üzere. 28 adet kullanılacaktır.

- 10lu setlerden en az 3 adet kutu olmalıdır, içerisinde çeşitli kalınlık ve uzunlukta postlar bulunmalıdır.

- Fiber postun dentine simantasyonunun sağlanması için bond ve dual cure siman bulunmalıdır.

- Dual cure siman hem ışıkla hem kendiliğinden sertleştiği için ışığın ulaşamadığı bölgelerde etkili polimerizasyon sağlanmış olur.

Rotasyonal Nİ-Tİ Kanal Eğesi

- Eğeler Gold Thermal Ni-Ti Teknolojisi ile Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

- Bu enstrümanlar değişebilen şekil hafıza (controlled memory effect) özelliği göstermelidir.

- Eğelerin geometrik yapısı dışbükey üçgen bir enine kesit ve aşamalı koniklik göstermeli.

- Rotary döner sistem harekete uygun esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Sistem az sayıda kanal eğesi ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

- Eğeler giriş eğesi, şekillendirme eğeleri ve bitirme eğeleri şeklinde sınıflandırılmış olmalıdır.

- Kanal aletlerinin apikal çap ve koniklik dereceleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- En az 6 adet eğe içeren plastik kutu ambalajlarda olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde içindeki kanal eğesinin tipi ve numaraları bulunmalıdır.

- Kök kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 135 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Eğenin boylarını belirtir renk kodları saplarında plastik bir halka belirtilmelidir.

- Perforasyon ve basamak oluşumunu engellemek için kesmeyen güvenli uç sistemi olmalıdır.

- Eğelerin 21, 25 ve 31 mm’lik farklı boy seçenekleri olmalıdır.

- Kanal eğelerinin dönüş hızı 300 RPM Tork aralığı 150-520 g.cm arasında olmalıdır.

- Eğeler yüzey cilalama (electropolishing) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

- Eğe yüzeyi işleme tabi tutulduğunu gösteren sarı renkli olmalıdır.

Kompozit ve Akıcı Kompozit

- Posterior bölgede kullanılmalıdır.

- Sert kıvamlı olup amalgam gibi kondanse edilebilir.

- Kullanımı kolaydır, el aletlerine yapışmaz.Yeterli çalışma süresi sunabilmelidir.

- Kıvamının sert olması okluzal yüzeyin şekillendirilmesinde ve kontakt noktalarının oluşturulmasında kolaylık sağlar.

- Işık ile polimerize olabilmelidir.

- Aşınmaya karşı dirençli olmalı, yüksek mekanik özellikler gösterebilmelidir.

- Örneklem grubu olarak belirlenen 28 adet MOD kavite dizaynındaki dişe kompozit restorasyon yapılacaktır.

- Akıcı kompozit, şıkla sertleşen radyopak akışkan kompozittir.

- Düşük polimerizasyon büzünmesi ve düşük aşınma olmalıdır.

- El aletine yapışmamalıdır ve marjinal adaptasyonu iyi olmalıdır.

- Tüm gruplara kaide materyali olarak akıcı kompozit kullanılacaktır,112 adet örnek. 4 adet şırınga şeklinde akıcı kıvamlı kompozit gerekmektedir.

Kanal Dolgu Patı

- Epoksi rezin esaslı olmalıdır.

- Ürünün su ile çözünürlüğü maksimum 0.35 mm (%) olmalıdır.

- Ürünün doku uyumu yüksek olmalıdır.

- Ürünün dentine bağlanma kuvveti 4 ila 8 Mpa arasında bulunmalıdır.

- Ürünün termoplastik özelliği olmalıdır.

- Ürünün çapsal stabilitesi yüksek olmalıdır.

- Gutta-perkalarla uyumlu olmalıdır.

- Ürünün çalışma süresi 23ºC de minimum 1 saat olmalıdır.

- Ürünün sertleşme süresi 37ºC de minimum 2 saat olmalıdır.

- Ürünün tüpleri 1:1 oranında karıştırılmalıdır.

- 13,5 gr lık çiftli şırınga  9 gr Epoksi Reçine ve kalsiyum fosfat / 4,5 gr Katalizör (aminler ve bizmut subkarbonat) içeriğine sahip olmalıdır.

- Ürünün self-adeziv özelliği olmalıdır.

- Ürün çift şırınga formunda olmalıdır.

- Ürünün radyoopasite değeri en az 13.6mm/mmAl olmalıdır.

- Ürünün polimerizasyonu tamamlandıktan sonra ph’ı nötr olmalıdır.

- Ürün 250 derece sıcaklığa kadar dayanabilir olmalıdır.

Ürün formaldehit salınımı yapmamalıdır.

Bond

- Işıkla polimerize olan kompozit ve kompomer kavitelerinde, hassasiyet tedavisinde, kompozit ve kompomer tamirinde, metal destekli veya tam seramiklerin ağız içi tamirinde, indirekt restorasyonların simantasyonlarında kullanılabilir.

- Bond universal bir bonding malzemesi olup dentin ve asitlenmiş mineye uygulanır,adezyonu sağlar.

Ortofosforik Asit

- SMEAR tabakasını yok ederek diş ve restoratif materyalin bağlantısını artırır.

Silan, Hidroflorik Asit

- Dentin / mine yapıştırıcı sistemiyle uyumlu, ışıkla sertleşen, dual sertleşen veya kendi kendine sertleşen yüksek mukavemetli bir reçine simanıdır.

- Dolaylı restorasyonları diş yapısına yapıştırarak yapıştırmak ve yapıştırmak için uygun bir dentin / mine yapıştırıcısı uygulandıktan sonra kullanılmalıdır.

Endomotor

- Cihaz kablosuz olmalı, endomotor ve apex bulucu cihaz üzerinde entegre olmalıdır.

- Cihaz kesin sonuç verebilmesi için kan ve sudan etkilenmemelidir.

- Cihaz üzerinde oled ekran bulunmalıdır.

- Oled ekran üzerinde tork hız değerlerini göstermelidir.

- Anguldurvası 360 derece dönebilir olmalıdır.

- Anguldurvası push butonlu olmalıdır.

- Cihaz parçaları kolay temizlenebilir olmalıdır.

- Seri numarası cihazın üzerinde bulunmalıdır.

- Batarya tam dolu iken en az 2 saat boyunca çalışabilmelidir. (Pil kapasitesi: 2000mAh)

- Cihaz açıldığında ekranda cihazın markası belirmeli ve devamında ekranda hız, tork, program adı, batarya durumu, dönüş yönü bilgilerini göstermelidir.

- Cihaz üzerinde seçilen programın kontrolünü sağlayan butonlar bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde seçilebilen en az 5 adet operasyon modu bulunmalıdır.

- Cihaz otomatik resiprokal hareket yapabilmelidir.

- İstenildiğinde sadece apex locator olarak da kullanılabilmelidir.

- Cihazın hız aralığı 100 – 2500 rpm aralığında olmalıdır.

- Cihazın tork aralığı 0.4-5.0 N.cm olmalıdır.

- Cihaz üzerinden apikal noktayı seçebilme ayarı yapılabilmelidir.

- Apikal noktaya yaklaşıldığında otomatik yavaşlama özelliği kullanıcı isteğine göre seçilebilmelidir.

- Cihaza en az 10 adet program sonradan kayıt edilebilmelidir.

- En az 30 çeşit eğe için tanımlı program cihaza yüklü olmalıdır.

- Cihaz oled ekranı sağ ve sol elini kullanan kullanıcılar için ayarlanabilir olmalıdır. İstenildiğinde bu ayar kolayca değiştirilerek iki el ile de kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki fonksiyonlar kolay kalibrasyona izin veriyor olmalıdır.

- İstenildiğinde cihazın üzerindeki fonksiyonlardan ses azaltılıp arttırılabilmelidir.

- En az 0,5 mm fizyolojik apikal foramen ölçümü yapabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte dudak klipsi ve kablosu, eğe tutucusu, ölçüm kablosu, probu ve şarj cihazı verilmelidir.

- Otomatik başlama programında kanalın içerisindeyken cihaz otomatik olarak çalışabilmeli ve işlem bitiminde otomatik olarak durabilmelidir. Bu özellik cihaz üzerinden kapatılıp açılabilmelidir.

- Apikal yavaşlama fonksiyonunda cihaz apexe yaklaştığında otomatik olarak yavaşlayabilmelidir. Bu özellik cihaz üzerinden kolayca açılıp kapatılabilmelidir.

- Self Ledge Bypassing tekniği ile perforasyon ve kırık alet bypass’ı yapan otomatik modu olmalıdır.

- 10 derecelik açılarla kişiselleştirilebilir resiprokasyon ayarlama seçeneği olmalıdır.