3D BETON MALZEMESİ ŞARTNAMESİ

- Söz konusu malzemenin büyük ölçekli bir 3D beton baskı cihazında baskılanabilir olduğu yüklenici firma tarafından kanıtlanmalıdır.

- Karışım içerisinde ince ve homojen boyut dağılımına sahip agrega kullanılmalı, maksimum agrega çapı 2 mm’yi geçmemelidir.

- Malzemenin içerik detayları yürütücü tarafından belirlenecektir. Karışımda kullanılan malzemelerin çevresel etki açısından sürdürülebilir ve düşük karbon ayak izine sahip olması tercih edilmelidir. Bağlayıcı malzeme olarak jeopolimer esaslı bağlayıcılar tercih edilecektir.

- Karışımın taze özellik performansları, akma tablası testi (dinamik ajitasyon altında yayılma çapını belirlemek için), inşa edilebilirlik testi (sabit statik yük altında yayılma çapını belirlemek için), vane kesme testi (karışımların kesme direncini belirlemek için), Vicat testi (sertleşme süresi), akış eğrisi yöntemi ve üç aralıklı tiksotropi test yöntemi vb. gibi farklı protokoller kullanılarak gerçekleştirilecek reometre testleri (karışımların tiksotropik performansını ve Bingham parametrelerini belirlemek için) uygulanarak teslim öncesi yürütücü nezaretinde yüklenici firma tarafından belirlenecektir. Tüm bu testler yüklenici firma tarafından sağlanan test ekipmanları kullanılarak firma yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir.

- Taze hal özellikleri açısından yayılma değeri 140-165 mm aralığında olmalıdır.

- Statik akma gerilmesi 10.000 Pa ile 20.000 Pa arasında dinamik akmak gerilmesi ise 12.000 Pa ile 22.000 Pa arasında olmalıdır.

- Plastik viskozite değeri 30 Pa.s ile 60 Pa.s arasında olmalıdır.

- Malzemenin üç zamanlı tiksotropik testleri belgelenmiş olmalı, geri kazanım performansı en az %95 olmalı, malzemenin tesliminde bu değerler tedarikçi tarafından sunulabilmelidir.

- Yazdırılabilirlik süresi en az 60 dk olmalıdır.

- İlk priz süresi 140 ile 180 dk arasında, nihai priz süresi 200 ile 350 dk arasında olmalıdır.

- Nem, sıcaklık, kimyasal etkilere karşı dirençli olması ve tedarikçi tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

- Yapılacak taze özellik testlerinin ardından malzemenin yazdırılabilirlik özelliklerinin belirlenmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek tekli veya çok katlı 3D yazdırma uygulamalarıyla gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda karışımların inşa edilebilirlik performansları (kendi ağırlığının ve ardışık üst katmanların ağırlığının etkisi altında ilk şeklini koruma performansı) ve ekstrüde edilebilirlik performansları (sorunsuz ekstrüzyon); sistemin blokaj olup olmama durumu (sistemin tıkanması ile akışın kesilmesi), baskılı filamentlerde kusur/çatlak/boşluk/süreksizlik oluşumu, baskı süreklilik durumu, basılı ürünlerin yüzey kalitesi, basılı ürünlerin her yönde form kararlılığı, pompalama kolaylığı, açık zaman performansı gibi durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Yazdırma işlemi sırasında yürütücünün belirleyeceği yazdırma parametreleri (farklı yazdırma hızları, pompa basınçları, nozül tipi ve boyutları ile) kullanılarak birçok farklı üretim gerçekleştirilecektir. Yürütücünün belirleyeceği çeşitli formlarda (şerit, yuvarlak, dikdörtgen vb.) yapılacak uygulamalarda yazdırma hattı boyunca sürekliliğin sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında yazdırma kalitesi olarak 1 metre filament için en fazla bir yüzey kusuru oluşumu gözlemlenmelidir. Yazdırılan yapıların filament en kesitinde tasarlanan boyuta göre en fazla %15 sapma gösterecek şekilde bir şekil stabilitesine sahip olması gerekmektedir. Karışım 25 kat üst üste aralıksız yazdırılabilme kabiliyetine sahip olmalı ve 25 kat üst üste aralıksız yazdırma durumunda alt katın yüksekliğinde en fazla %15 azalma olacak şekilde bir inşa edilebilirlik performansına sahip olmalıdır. Karışımın karıştırma işleminin ardından en az 2 saat boyunca yazdırılabilirlik özelliğini koruyacak şekilde açık zaman performansına sahip olması gerekmektedir. Yüklenici firma kendi sağladığı büyük ölçekli bir 3D yazıcı kullanarak belirtilen tüm bu gereklilikleri kanıtlamakla yükümlü olacaktır.

- Yüklenici firma, karışımlarının anizotropik (yön bağımlı) mekanik özelliklerinin ve tabakalar arası herhangi bir mekanik işlem uygulamadan bağ dayanım özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yazdırılmış numuneler üzerinde basınç dayanımı, eğilmede çekme dayanımı ve tabakalar arası bağ dayanımı deneyleri yapmakla yükümlü olacaktır. Yürütücü tarafından detayları sunulacak olan söz konusu testlere ait bütün işlemler yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

- Sağlanacak malzeme hem kuru karışım 3D yazıcı sistemlerinde hem de ıslak karışım 3D yazıcı sistemlerinde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.

- Karışımın tüm performans kriterlerine uygun olduğunu gösteren belgeler (örneğin laboratuvar test raporları) teslimat sırasında sağlanmalıdır.

- Karışım, nem ve diğer çevresel faktörlerden etkilenmeyecek şekilde uygun bir ambalajda teslim edilmelidir. 25 kg lık paketler halinde teslim edilmelidir.

- 25 kg lık paketler su geçirimsiz olarak özel olarak tasarlanmalıdır. Ambalajlar, plastik ve kağıt olmak üzere iki katman olmalıdır. Ambalaj kalınlığı en az 4 mm olmalıdır. Paketlerin kısa kenarlarının ortasında tutamaç olmalıdır.

- Üretim sırasında gerçekleşecek kayıpları engellemek için malzeme %20 fazla teslim edilir. Bu teslim big bag paket halinde yapılır.

- Raf ömrü 1 yıl olmalıdır.

- Malzemenin depolanması için zeminle malzeme arasında 15 cm’lik mesafe oluşturacak 20 m2 (4 m x 5m) alana sahip detayları yürütücünün talebine uygun olacak çelik düzenek teslim edilmelidir.

- Yürütücü tarafından talep edilmesi halinde, malzemenin depoda temas edeceği iki duvar kauçuk malzeme ile kaplanır.

- Malzemenin depoda istif düzeninin değiştirilmesi üç ayda bir olmak üzere toplamda dört kez yüklenici tarafından gerçekleştirilir.

- Gerektiğinde ve yürütücü tarafından talep edildiğinde malzemenin laboratuvar ortamından laboratuvar dışına taşınması (50 km mesafeye kadar) 1 yıl süre ile yüklenici firma tarafından karşılanır.

- 3D malzeme ile üretilecek duvar malzemesinin laboratuvar içinde taşınması, deney düzeneğine yerleştirilmesi proje süresince yüklenici firma tarafından gerçekleştirilir.

- 3D malzemesine ait malzeme deneyleri için yürütücü tarafından belirlenecek plastik kalıplar yüklenici tarafından karşılanır.

- Şartname kapsamında ön görülemeyen nedenlerle oluşacak malzeme içerik değişikliği, çeşitli nakliyeler ve deneylere ait diğer sarf malzemeler (ahşap, çelik aparatlar) yürütücü tarafından talep edilmesi halinde yüklenici tarafından karşılanır.

- 3D Malzeme deneylerinin gerçekleştirileceği üniversal cihazın sarf malzeme giderleri yüklenici tarafından karşılanır.

- Yüklenici firma ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 belgesine sahip olmalıdır.

- Yüklenici firma TSE tarafından alınan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.